# Методика расчета нормативов

#### Методика расчета нормативов расхода покрытых электродов в штуках

В целях рационального использования покрытых электродов целесообразно определять норматив их расхода в штуках на 1 м шва. Этот метод обладает рядом технико-экономических преимуществ:

- позволяет осуществлять оперативный контроль за поштучным расходом электродов (особенно дорогостоящих);

- обеспечивает полное использование каждого электрода путем доведения огарка до стандартного размера (не более 50 мм);

- обеспечивает снижение расхода покрытых электродов при сварке металлоконструкций не менее чем на 10-15%.

Все это создает объективные экономические основы для стимулирования сварщиков к снижению расхода потребления электродов, повышения требований к организации входного контроля качества электродов. Последнее в условиях развития рыночных отношений между предприятиями-изготовителями электродов и потребителями позволит улучшить качество выпускаемых электродов. Кроме того, рассматриваемый метод дает возможность дифференцировать расход электродов по диаметрам и маркам для сварки корневого шва и заполняющих швов.

Норматив расхода электродов в штуках определяют на основании данных о массе наплавленного металла для данного типа сварного соединения и толщине свариваемого металла (прил. 2 смотрим здесь), а также данных о массе металла, наплавляемого при сварке одним электродом конкретной марки и диаметра (табл. 2).

Таблица 2. Средняя масса наплавляемого металла, г, при сварке одним электродом в зависимости от его марки, длины и диаметра

| Марка электрода | Диаметр электрода стандартной длины, мм |
| --- | --- |
|  | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| АНО-1 | - | 71,1 | 111,7 | 160,9 |
| АНО-4 | 15,4 | 35,2 | 55,3 | 79,6 |
| АНО-5 | 19,0 | 43,5 | 68,3 | - |
| АНО-б, АНО-6У | 15,4 | 35,2 | 54,9 | 78,9 |
| МР-3 | 14,7 | 33,7 | 54,1 | 77,4 |
| ОЗС-4 | 14,9 | 34,5 | 54,6 | 78,6 |
| ОЗС-6 | 19,0 | 43,5 | 68,4 | 98,5 |
| ОЗС-12 | 15,3 | 35,1 | 55,3 | 79,6 |
| АНО-12 | 12,1 | 27,7 | 43,5 | 62,5 |
| АНО-13 | 14,6 | 36,5 | 48,4 | - |
| АНО-29М | 15,8 | 35,7 | 55,2 | - |
| АНО-27 | 19,0 | 43,5 | 68,3 | - |
| ДСК-50 | - | 41,2 | 64,7 | - |
| ТМУ-21У | 16,6 | 38,1 | 59,8 | - |
| ТМЛ-1У | 15,9 | 36,4 | 57,1 | - |
| АНО-ТМ | 16,6 | 38,1 | 59,8 | - |
| АНО-ТМ60 | 16,6 | 38,1 | 59,8 | - |
| АНО-10 | - | 66,7 | 104,8 | 151,1 |
| АНО-11 | 19,0 | 43,5 | 68,3 | - |
| СМ-11 | - | 44,3 | 69,6 | 100,3 |
| УОНИ-13/45 | 16,6 | 38,1 | 59,8 | 86,2 |
| УОНИ-13/55 | 15,6 | 35,7 | 56,1 | 80,8 |
| УОНИ-13/55У | 16,6 | 38,1 | 59,8 | 86,2 |
| УОНИ-13/65 | 15,9 | 36,4 | 57,1 | - |
| УОНИ-13/85 | 17,9 | 41,1 | 64,5 | - |
| УОНИ-13/85У | 16,8 | 38,5 | 60,4 | - |
| ОЗЛ-8 | 14,5 | 33,2 | 52,2 | - |
| ОЗЛ-6 | 14,8 | 35,3 | 56,5 | - |
| ЦЛ-11 | 15,6 | 35,8 | 56,3 | - |
| ЭА-395/9 | 14,5 | 33,2 | 52,2 | - |
| ЭА-981/15 | 16,3 | 37,3 | 58,5 | 84,3 |
| ЦТ-28 | 15,6 | 35,8 | 56,3 | 81,1 |
| ЦТ-15 | 14,5 | 33,2 | 52,2 | - |
| АНЖР-1 | 16,3 | 37,3 | 58,5 | 84,3 |
| АНЖР-2 | 15,6 | 35,8 | 56,3 | 81,1 |

Норматив расхода электродов Н в штуках для сварки соединения за один проход может быть определен по формуле

где Мэ – масса металла, наплавляемого при сварке одним электродом данной марки, длины и диаметра, г.

Для сварных соединений, выполняемых за несколько проходов,

где т – масса наплавленного металла для выполнения корневого шва, г. Поскольку сварку корневого шва выполняют за один проход, то:

где α н – коэффициент наплавки, г/(А•ч);

I – сварочный ток, А;

V – скорость сварки, м/ч.

По этой определяют массу наплавленного металла тn для подварки корня шва.

При сварке соединений С9, С12-С14, С17, С18, С21, для которых обязательны выполнение корневого шва и подварка корня шва, формула принимает вид

При расчетах можно применять: т =110 … 120 г; тn = 50 .. 60 г.

В табл. 2 приведены средние значения массы наплавленного металла при сварке одним электродом при условии, что длина огарка составляет 50 мм. В том случае, когда длина огарка иная, следует использовать поправочный коэффициент, который рассчитывают по формуле

где lэ – длина электрода, мм;

lо – фактическая длина огарка, мм (табл. 3)

Таблица 3. Поправочный коэффициент l, учитывающий изменение длины огарка электрода

| Длина электрода, мм | Длина огарка, мм |
| --- | --- |
|  | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 250 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,11 |
| 300 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,09 |
| 350 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
| 400 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
| 450 | 0.95 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |